

Кирпич ручной формовки лицевой полнотелый

Демидовский

ИРФ-Л-ПО 1НФ/125/2,0/300 ТУ 5741-003-55519628-2014

Артикул TD 13010

Размер кирпич 250x120x65 мм

Масса кирпича 3,15 кг

Водопоглощение 13,6 %

Плотность кирпича 1530 кг/м³

Предел прочности при сжатии не менее 125 кгс/см²

Предел прочности при изгибе не менее 25 кгс/см²

Теплопроводность 0,493 Вт/м°С

Марка по морозостойкости F300

Количество в упаковке 420 шт.

Изготовитель: ООО «ТАНДЕМ ВП»

Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, г.Новочеркасск, Ростовский выезд 11 Б